УДК 544.31:546.62’546.261

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  ОКСИКАРБИДОВ  АЛЮМИНИЯ: СОГЛАСОВАНИЕ  С  ДИАГРАММОЙ  СОСТОЯНИЯ  Al2O3 – Al4C3

Климов В.Л., Бергман Г.А., Карлина О.К.

# ГУП МосНПО «Радон»

2/14, 7-й Ростовский пер., Москва, 119121, Россия

E-mail: VLKlimov@mail.ru

Оксикарбиды алюминия – тетраоксикарбид Al4O4C и монооксикарбид Al2OC – были обнаружены при исследовании реакции карботермического восстановления оксида алюминия как промежуточные продукты Al2O3  Al4O4C  Al2OC  Al4C3. При этом была детально исследована диаграмма состояния системы Al2O3 - Al4C3 (рис. 1) [1-5].

Рис. 1. Диаграмма состояния системы Al2O3 - Al4C3 по данным работ [1-5].

В настоящее время интерес к оксикарбидам алюминия проявляется в связи с проблемой переработки отходов облученного реакторного графита, который содержит значительное количество углерода 14С, опасного вследствие легкой усваиваемости для всех биологических объектов {6,7].

В России предложен способ переработки реакторного графита на основе экзотермической самоподдерживающейся реакции

4Al + 3TiO2 + 3C  3TiC + 2Al2O3

с надежной фиксацией углерода 14С [8-14]. В связи с этим потребовалось изучение свойств реагирующей системы Al – TiO2 – C в более широкой области соотношения исходных компонентов по сравнению со стехиометрией.

В первую очередь был предпринят термодинамический анализ указанной системы, для чего необходимо знать термодинамические свойства оксикарбидов алюминия. Экспериментальные данные об энтальпиях образования и теплоемкости оксикарбидов алюминия полностью отсутствуют, имеются лишь оценки [5,15,16] (табл. 1).

Таблица 1. Известные литературные данные о термодинамических свойствах оксикарбидов алюминия [5,15,16].

| Оксикарбид | –fGo298 | –fHo298 | So298, ДжК–1моль–1 | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кДжмоль–1 |  |  |  |
| Al4O4C | 2141,0 | 2272 | 104,6 | [15] |
|  | 2249,8 |  | 186,2 | [16] |
|  | 2343,25 | 2314,3 | 97,05 | [5] |
| Al2OC | 664,8 | 717,14 | 27,20 | [15] |
|  | 665,5 |  | 26,9 | [16] |
|  | 641,09 | 634,96 | 20,56 | [5] |

Проверка пригодности известных данных [5,15,16] была выполнена путем их использования при термодинамическом моделировании с помощью программных комплексов АСТРА и ТЕРРА [17,18] равновесной диаграммы состояния системы Al2O3 - Al4C3. Расчеты показали, что при этих данных на диаграмме состояния не воспроизводится температурная граница разложения монооксикарбида алюминия Al2OC, в связи с чем требуется корректировка его термодинамических функций.

Прежде всего была скорректирована величина стандартной энтальпии So298(Al2OC). В работе [15] и последующих работах [5,16] для стандартной энтропии монооксикарбида алюминия принята оцененная величина 27 Дж/(К·моль) как промежуточная между оценкой 52 Дж/(К·моль) и величиной 4 Дж/(К·моль), полученной из обработки экспериментальных данных по давлению оксида углерода в исследованных реакциях [15]. Представляется более верной оценка стандартной энтропии Al2OC по соотношению So298(Al2OC) = 1/3[So298(Al2O3)] + 1/3[So298(Al4C3)], которая при использовании стандартных справочных данных [19] приводит к более правдоподобной величине 1/3(50,92 + 88,95)  46,6 Дж/(К·моль).

Переоценка величины энтальпии образования fHo298(Al2OC) выполнена, исходя из условия равенства нулю свободной энергии реакции 4Al2OC = Al4O4C + Al4C3 в точке А диаграммы состояния системы Al2O3 - Al4C3 (рис. 1) с последующей корректировкой полученной величины путем приведения температуры разложения Al2OC к величине 
1980 К. Термодинамический расчет равновесия в системе Al2O3 - Al4C3 показал, что температура Т(А) очень чувствительна к величине энтальпии образования fHo298(Al2OC) (рис. 2). Термодинамический расчет этого же равновесия с принятой в работах [5,15,16] величиной So298(Al2OC) также не дает правильной величины температуры разложения Al2OC.

Рекомендуемые термодинамические свойства оксикарбидов алюминия приведены в табл. 2.

Таблица 2. Рекомендуемые термодинамические свойства оксикарбидов алюминия

| Вещество | Состояние | –fHo298 | Ho298–Ho0 | So298 | Cp = a + bT – cT–2 |  |  | Интервал температур | fusH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | a | b103 | c10–5 |  |  |
|  |  | кДжмоль–1 |  | ДжК–1моль–1 |  |  |  | # К | кДжмоль–1 |
| Al4O4C | тв. | 2320 | 18,8 | 100 | 215,2 | 20,2 | 64,0 | 298 – 2140 | 150 |
|  | жидк. |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 2140 – 3000 |  |
| Al2OC | тв. | 625,6 | 8,8 | 45,3 | 100,4 | 9,2 | 29,7 | 298 – 2260 | 60 |
|  | жидк. |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 2260 – 3000 |  |

Рис. 2. Взаимосвязь величины энтальпии образования и температуры разложения монооксикарбида алюминия fHo298(Al2OC).

С использованием рекомендованных термодинамических функций рассчитаны равновесная температура и равновесный состав продуктов реакции для смесей 
Al – TiO2 – C (рис. 3 – 5).

Рис. 3. Расчетная равновесная температура (K) реакции смесей Al – TiO2 – C 
при давлении окружающей среды 0,1 МПа.

| Рис. 4 | Рис. 5 |
| --- | --- |

Рис. 4. Равновесный фазовый состав конденсированных продуктов реакции в смесях Al – TiO2 – C при температуре реакции и давлении 0,1 МПа.

Фазовые области: 1 – Al2O3, TiC, Ti2O3, C; 2 – Al2O3, TiC, C; 3 – Al2O3, TiC, Al4O4C, C; 4 – Al4O4C, TiC, C; 5 –Al4O4C, Al2OC, TiC, C; 6 – Al4O4C, Al2OC, TiC, Al; 7 – Al2O3, TiC, Al4O4C; 8 – Al2O3, TiC, Al4O4C, Al; 9 – Al2O3, TiC, TiO, Al; 10 – Al2O3, TiC, TiO, Ti, Al; 11 – Al2O3, TiC, Ti, Al; 12 (стехиометрия) – Al2O3, TiC; 13 – Al2O3, TiC, TiO; 14 – Al2O3, TiC, TiO, Ti2O3; 15 – Al2O3, TiC, Ti2O3

Рис. 5. Равновесный фазовый состав охлажденных до температуры 298 К конденсированных продуктов реакции в смесях Al – TiO2 – C при давлении 0,1 МПа.

Фазовые области: те же, что и на рис.4, кроме областей 5 – Al4O4C, Al4C3, TiC, C и 
6 – Al4O4C, Al4C3, TiC, Al.

Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными как по температуре, так и по составу продуктов сгорания (рис. 6, табл. 3).

Рис. 6. Измеренная температура реакции стехиометрической смеси 
4Al + 3TiO2 + 3С (расчетная величина составляет 2327 К (2054 оС).

Таблица 3. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по составу конденсированных продуктов сгорания смесей Al – TiO2 – C [13].

| Состав смеси C – Al – TiO2, масс. % | Расчетная темпера-тура, К | ### Состав конечного продукта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | компоненты по расчетным данным | компоненты по данным РФА |
| 9.5 – 28 – 62.5 | 2328 | Al2O3, TiC | Al2O3, TiC |
| 9 – 36 – 55 | 2326 | Al2O3, TiC, Al4O4C, Al | Al2O3, TiC, Al |
| 10 – 26 – 64 | 2326 | Al2O3, TiC, TiO | Al2O3, TiC, TiO |
| 12 – 30 – 58 | 2164 | Al2O3, TiC, Al4O4C, C | Al2O3, TiC, Al4O4C |
| 14 – 31 – 55 | 2163 | Al2O3, TiC, Al4O4C, C | Al2O3, TiC, Al4O4C |
| 16 – 28 – 56 | 2163 | Al2O3, TiC, Al4O4C, C // | Al2O3, TiC, Al4O4C, C |

Таким образом, результаты термодинамического моделирования и данные экспериментальных исследований позволяют рекомендовать для использования в термодинамических расчетах приведенные в настоящей работе термодинамические функции тетраоксикарбида Al4O4C и монооксикарбида Al2OC алюминия. В то же время следует отметить сохраняющуюся по-прежнему актуальность измерений энтальпий образования, низкотемпературных и высокотемпературных теплоемкостей оксикарбидов алюминия.

ЛИТЕРАТУРА

- Foster L.M., Long G., and Hunter M.S. Reaction Between Aluminum Oxide and Carbon. The Al2O3 - Al4C3 Phase Diagram  //  J. Am. Ceram. Soc. – 1956. – Vol. 39. No. 1. – 
P. 1 – 11.

- Филоненко Н.Е., Лавров И.В., Андреева С.В. Об оксикарбидах алюминия  //  Доклады АН СССР. – 1959. – Т. 124. № 1. – С. 155 – 158.

- Апончук А.В., Карпов И.К., Катков О.М. О зависимости триангуляции диаграммы состав – парагенезис системы Al – O – C от температуры  //  Там же. – 1987. – 
Т. 294. № 5. – С. 1200 – 1202.

- Lihrmann J.M., Zambetakis T., and Daire M. High-Temperature Behavior of the Aluminum Oxicarbide Al2OC in the System Al2O3 - Al4C3 and with Additions of Aluminum Nitride  //  J. Am. Ceram. Soc. – 1989. – Vol. 72. No. 9. – P. 1704 – 1709.

- Qui C. and Metselaar R. Thermodynamic Evaluation of the Al2O3 - Al4C3 System and Stability of Al-oxicarbides  //  Z. Metallk. – 1995. – Vol. 86. No. 3. – P. 198 – 205.

- Буланенко В.И., Фролов В.В., Николаев А.Г.  Радиационные характеристики графита снятых с эксплуатации уран-графитовых реакторов  //  Атомная энергия. – 1996. – Т. 81. Вып. 4. – С. 304 – 307.

- Василенко И.Я., Осипов В.А., Рублевский В.П. Радиоактивный углерод  //  Природа. – 1992. – № 12. – С. 59 – 65.

- Патент 2055220 Российской Федерации, МКИ С1, 6 G 21 F 9/32.  Способ переработки твердых высокоактивных графитсодержащих отходов / Мержанов А.Г., Боровинская И.П., Махонин Н.С., Закоржевский В.В., Коновалов Э.Е., Лисица Ф.Д., Старков О.В., Мышковский М.П.  //  Изобретения. Полезные модели. – 1996. – Бюлл. № 22. – С. 253. – Приоритет от 18.03.94.

- Коновалов Э.Е., Старков О.В., Мышковский М.П., Гудков Л.С., Лисица Ф.Д.  Переработка реакторного высокоактивного графита в устойчивые карбидооксидные материалы самораспространяющимся высокотемпературным синтезом  //  Атомная энергия. – 1998. – Т. 84. Вып. 3. – С. 239 – 242.

- Патент 2192057 Российской Федерации, МКИ С1, 7 G 21 F 9/32.  Способ переработки отходов реакторного графита и устройство для его реализации  /  Климов В.Л., Карлина О.К., Павлова Г.Ю., Ожован М.И., Дмитриев С.А., Соболев И.А.  // Изобретения. Полезные модели. – 2002. – Бюлл. № 30. – С. 371. – Приоритет от 28.06.2001.

- Патент 2242814 Российской Федерации, МКИ С1, 7 G 21 F 9/32.  Способ переработки отходов реакторного графита  /  Дмитриев С.А., Карлина О.К., Климов В.Л., Павлова Г.Ю., Юрченко А.Ю.  //  Там же. – 2004. – Бюлл. № 35. – С. 805. – Приоритет от 01.04.2003.

- Карлина О.К., Климов В.Л., Павлова Г.Ю., Пенионжкевич Н.П., Юрченко А.Ю., Ожован М.И., Дмитриев С.А. Термодинамический анализ и экспериментальное исследование фазовых равновесий при термохимической переработке облученного графита в системе C – Al – TiO2  //  Атомная энергия. – 2003. – Т. 94. Вып. 6. – 
С. 457 – 463.

- Дмитриев С.А., Карлина О.К., Климов В.Л., Ожован М.И., Павлова Г.Ю., Юрченко А.Ю. Применение метода СВС для снижения выбросов углерода-14 при переработке отходов реакторного графита  //  Химическая физика. – 2004. – 
Т. 23. № 8. – С. 80 – 84.

- Karlina O.K., Klimov V.L., Ojovan M.I., Pavlova G.Yu., Dmitriev S.A., and Yurchenko A.Yu.  Immobilization of Carbon-14 from Reactor Graphite Waste by use of Self-Sustaining Reaction in the C – Al – TiO2 System  //  J. Nucl. Materials. – 2005. – 
Vol. 345. Iss. 1. – P. 84 – 85.

- Cox J.H. and Pidgeon L.M.  An investigation of the Aluminum – Oxygen – Carbon System  //  Canad. J. Chem. – 1963. – Vol. 41. No. 3. – P. 671 – 683.

- Апончук А.В., Катков О.М., Карпов И.К.  О термодинамических свойствах алюминиевой шпинели и оксикарбидов алюминия  // Изв. высш. учебн. заведений. Цветная металлургия. – 1986. – № 6. – С. 50 – 53.

- Трусов Б.Г. Моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах: Программа для ЭВМ  /  МГТУ им. Н.Э. Баумана; РосАПО. – Гос. рег. № 920054. – 1992.

- Трусов Б.Г. Программная система ТЕРРА для моделирования фазовых и химических равновесий при высоких температурах  //  III Международный симпозиум «Горение и плазмохимия». 24 – 26 августа 2005. Алматы, Казахстан. – Алматы: Казак университетi, 2005. – С. 52 – 57.

- Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание 
в 4-х т.  /  Гурвич Л.В., Вейц И.В., Медведев В.А., Бергман Г.А. и др. – 3-е изд., перераб. и расшир. – Т. III. Кн. 1. – М.: Наука, 1981. – 472 с.