О согласовании термодинамических свойств

на линии плавления  ряда тугоплавких металлов

Фокин Л.Р.

Институт высоких температур РАН

Обоснование  достоверности справочных данных включает   анализ согласованности, понимаемой в широком смысле: это и согласование предъявляемых и выполненных требований к эксперименту и оценкам погрешности опытных данных, согласование результатов измерений конкретного свойства разными авторами или коллективами, согласование физически разнородных данных на основе некоторых теоретических представлений.

Термодинамика, как никакая другая наука, содержит мощный аппарат согласования данных  о термодинамических свойствах веществ на основе  аппарата дифференциальных уравнений. В этом плане применительно к данным на линиях фазового равновесия первого рода для однокомпонентных веществ  рассматривается уравнение Клапейрона- Клаузиуса (К-К)

dTdp=ΔVTΔH                                                          (1)

где T,p,ΔV,ΔH−температура, давление, скачки объема и энтальпии при изобарно-изотермическом  фазовом переходе. Уравнение (1) позволяет анализировать согласование рекомендуемых значений ΔV,ΔH и производной dT/dp  на линии равновесия фаз. На практике измерения плотности твердых и жидких веществ, с одной стороны, их калорических свойств, с другой, и, наконец, кривых плавления проводят представители разных научных школ, и вопрос согласования соответствующих результатов подчас остается открытым.    На линии плавления-затвердевания металлов теплоты плавления ΔHf, как правило, определены с погрешностью < 10%. Для тугоплавких, в частности, переходных металлов до последнего времени при  Т < 2000 К  были известны лишь немногочисленные результаты измерений линий плавления Tfp до давлений  ~ 50 кбар = 5 ГПа [1]. Во всяком случае, если производные dTf/dp для этих металлов известны (или будут известны) с погрешностью 20 – 30 %, то это позволит делать оценки значений скачков объема ΔVf тугоплавких металлов с погрешностью < 50%. Так как  опытные данные ΔVf в разных работах подчас отличаются в 2-3 раза (!), то анализ согласованности данных

ΔHf,ΔVf и dTf/dp на базе уравнения Клапейрона-Клаузиуса (1) представляет несомненный интерес.

Для интересующих нас  переходных металлов Cr, Fe, Ni, а также для Ti, V, Mo, Ta, W, Co в 2001 году были опубликованы опытные данные о кривых плавления до ~ 100 ГПа [ 2]  при температурах до 3500- 4000 К, что открывает реальные перспективы для анализа согласованности рассматриваемых величин.

Отметим предварительно, что значения производных dTf/dp (p = 1 бар) для всех элементов периодической системы, в частности, для металлов были ранее представлены в работах Глазова В.М. и соавторов [3, 4] и затем с некоторыми изменениями включены в известный справочник физических величин [5]. Для тугоплавких металлов эти производные dTf/dp были получены в основном при рассмотрении корреляций среди элементов периодической системы на основе доступной информации к середине 70х годов XX века. Отметим также, что при анализе и обобщении данных о величинах dTf/dp разных веществ, в принципе, их надо рассматривать в соответственных состояниях на линии плавления. Зависимости Tfp, вообще говоря, могут иметь значительную кривизну, и в ряде случаях dTf/dp=0, когда ΔVf=0 и т. д. [6]. Поэтому процедура отнесение для всех веществ  значения производной dTf/dp к атмосферному давлению, как это сделано в [3,4], нуждается в дополнительном обосновании.

Рассмотрим кратко новые опытные данные [2], рис.1. Эксперимент проводился в алмазных наковальнях при одностороннем лазерном нагреве образцов металла. Давление создавалось вначале при комнатной температуре и измерялось с помощью рубинового датчика.

Рис. 1.  Опытные данные по кривым плавления переходных металлов [2].

Повышение давления при нагреве образца до 3500- 4000 К рассчитывалось с помощью уравнения состояния и обычно не превышало 10%. Момент плавления фиксировался визуально, хотя в последующих экспериментах контролировался дополнительно по потере кристалличности на рентгенограмме  жидкой фазы. Одна из проблем в этих опытах связана с измерением температуры [7]. Последняя определялась по интенсивности излучения Iλ,T с помощью многолучевого пирометра в интервале длин волн λ=500−800нм. Для определения термодинамической температуры использовалась функция Планка

Iλ,T=εT,λc1λ5expc2/kBT−1                                                     (2)

где  c1,c2,kB – фундаментальные константы.

Так как для многих веществ излучательная способность  εT,λ в зависимости от длины волны и температуры (и тем более под давлением)  не известна, то эта величина принималась постоянной, и усредненное  значение ε и температуры T находились подгонкой опытных данных Iλ,T к теоретической кривой (2). В ряде случаев полагалось ε=1. Эти допущения относительно вида функции εT,λ подвергались анализу и критике в ряде работ, например, [8], а сам эксперимент постепенно усовершенствовался [ 9].

Характерно, что для тантала в экспериментах, выполненных по усовершенствованной методике на установке в ANL-лаборатории США [9] на начальном участке кривой плавления было  получено значение dTf/dp1  bar≃24K/ГПа в отличие  от ранее найденной величины ~ 20 K/ГПа (Германия, Майнц [2]). Следовательно, есть основания считать, что при всех трудностях проведения экспериментов при высоких значениях Т и р на кривых плавления тугоплавких металлов погрешность новых опытных данных для величины   dTf/dp1  bar  не превышает 20- 30%.

Принципиальное значение новых опытных данных о кривых плавления переходных металлов заключается в том, что соответствующие производные dTf/dp1  bar оказываются в несколько раз меньше, чем для инертных газов и непереходных металлов (Al)  и заметно меньше  расчетных значений из справочников [4, 5].

В статье [2] все опытные точки для зависимости Tfp представлены только на графике, из которого можно заключить, что  при низких давлениях для исследованных металлов значения dTf/dp1  bar близки  между собой и близки к этой величине  для тантала. Тем самым, с учетом [9] можно принять среднее значение dTf/dp1  bar=25±5K/ГПа. Представляет интерес сравнить это среднее значение производной  с результатами расчетов по уравнению Клапейрона-Клаузиуса при использовании рекомендуемых  величин скачков объема ΔVf и энтальпии ΔHf при плавлении. Результаты расчетов  представлены в нижеследующей таблице.

Производные dTf/dp1  bar на линии плавления для ряда металлов

| Элемент | Tf,K | ΔHf,кДж/моль | ΔVf,см3/моль | dTf/dp1 bar,K/ГПа[4,5] | dTf/dp1 bar,K/ГПа[2] | dTf/dp1 bar,K/ГПа[K−K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z=22 3d24s2 Титан Ti M = 47.90 | 1944  4 [10 ] | 14.6 1.0 [10 ] | 0.383 | 154 | 25 5 | 51 |
| Z=24 3d54s Хром Cr M= 52.0 | 2180  20 21315 [13] | 21.3  0.4 29.7 .6 [14] | 0.519 | 159 | 25  5 | 53 37.1 |
| Z=26 3d64s2 Железо Fe M=55.85 | 1811 [5] | 13.8 [ 5] | 0.30 | 30 | 25  5 | 39 |
| Z=28 3d84s2 Никель Ni M= 58.7 | 1728 [5] | 17.6 [5] | 0.282 | 37 | 25  5 | 27.6 |
| Z=40 4d24s2 Цирконий Zr M= 91.22 | 2133 5 | 13.7  4 | 0.164 | 163 |  | 25.5 |
| Z=42 4d55s Молибден М=95.94 | 2896 9 | 40 2 | 0.518 [ 11] | 162 | 25  5 | 37.5 |
| Z=92 5f 36d7s2 Уран U М=238.03 | 1408 2 | 8.72 0.4 | 0.183 | 181 |  | 29.5 |

В первой колонке таблицы для удобства анализа указаны порядковый номер элемента Z, конфигурация внешних электронных уровней свободного атома и молекулярный вес М. Значения температур Tf и теплоты плавления ΔHf  заимствованы, в основном, из справочника [12],  если это не указано особо. Значения скачков объема ΔVf приводятся по рекомендациям ИВТ РАН  (2005) или для титана и молибдена из справочников [10,11].

Сравнение результатов расчета производной dTf/dp1  bar по уравнению Клапейрона- Клаузиуса  (1) и усредненных опытных данных [2] показывает,  с одной стороны, разумное согласие в пределах предложенных выше оценок погрешностей для Fe, Ni, Mo и заметное (до двух раз) отличие для  титана, с другой. Расчетные значения производной dTf/dp1  bar  в справочниках  [3,4]  для переходных металлов явно завышены и нуждаются в пересмотре.

Ситуация для хрома заслуживает специального анализа.  Значение скачка объема ΔVf для хрома, приведенное в таблице, базируется на экспериментальных данных Станкуса С.В. (Институт теплофизики СО РАН), полученных методом гамма - просвечивания и опубликованных в 1993 г. [13] (см. рис.2).

Рис. 2. Плотность жидкой и твердой фаз хрома в области плавления [13].

В статье [13] приводятся на графике опытные данные о плотности в твердой  и жидкой фаз и даже в двухфазной области (?) и демонстрируется воспроизводимость данных на прямом и обратном ходе по температурам. На графике границы начала  плавления и затвердевания четко фиксируются. В этой работе настораживают два обстоятельства:

- опытная величина Tf  =2131 5 К, что на 50 К ниже справочной величины [12]

- на графике  видно, что фазовый переход происходит в заметном интервале температур.

Рекомендуемая в статье для хрома величина  δVf=6.15±0.2  % является, как можно видеть из обзора Станкуса С.В. по скачкам объема при нормальном плавлении элементов периодической системы [14], самой высокой в ряду металлов. Надо отметить, что хром занимает особое место среди 3d переходных металлов. Свободный атом хрома имеет вместо “регулярной” конфигурации 3d44s2  пять нескомпенсированных электронов на 3d орбитали и также один 4s электрон. В твердой фазе 3d электроны образуют узкую энергетическую зону в отличие от слабо локализованной зоны 4s электронов [16]. Предполагается [15], что эта специфика хрома проявляется при перестройке электронной подсистемы в процессе плавления твердой и образовании жидкой фазы.

Заметим, что ранее в работе [17] также методом гамма- просвечивания для хрома было получено более низкое значения скачка объема δVf=4.7  %,  которое лучше согласуется с данными на кривой плавления (см. таблицу).

В таблице для теплоты плавления хрома в первой строке приведено значение из справочника 1982 г. [12], а ниже новое экспериментальное значение, полученное методом левитационной калориметрии [14]. Если ориентироваться на значение ΔHf из справочника [12], то с помощью уравнения Клаузиуса-Клапейрона можно получить производную dTf/dp=53K/ГПа, величина которой вдвое выше результатов экспериментов [2]. Однако, если использовать новые значения ΔHf и Tf  [14],  то получим оценку

dTf/dp≃37K/ГПа, которая гораздо ближе (но все же выше !) по отношению к опытной величине [2]. Иными словами, для хрома систему опытных данных для величин δVf,ΔHf и dTf/dpиз работ [2, 13, 14], в первом приближении, можно считать согласованной, и высокое значение скачка объема δVf≃6% не противоречит данным о кривой плавления [2].

Для титана и циркония данные на линии плавления нуждаются в дополнительном анализе. В  первую очередь, желательно проведение дополнительных экспериментов.

# Список литературы

1. Тонков Е.Ю. Фазовые превращения соединений при высоких давлениях. Справочник в двух книгах. Под ред. Е. Понятовского.- М.: Металлургия, 1988.

2. Errandonea D., Schwager B., Ditz R. et al. Systematics of transition- metal melting// Phys. Rev, 2001, B63, 132104(5).

3. Глазов В.М., Лазарев В.Б., Кольцов В.Б.  О периодической зависимости барического коэффициента кривых плавления простых веществ// ДАН СССР, 1978, 238(1), 131-134.

4. Регель А.Р., Глазов В.М. Периодический закон и физические свойства электронных расплавов.- М.: Наука, 1978.- 307 с.

5. Гельман Э.Б. Плавление и кипение / Физические величины. Справочник, гл.12.- М.: ЭАИ, 1991.

6. Евдокимова В.В. Некоторые закономерности фазовых р-Т диаграмм и полиморфные превращения// УФН, 1966, 88(1), 93-123.

7. Boehler R. High-pressure experiments and the phase diagrams of lower mantle and core materials// Rev. geophys., 2000, 38(2), 93-123.

8. Alfe D., Vocadio L., Price G.D., Gillan M.J. Melting curve of materials: theory and experiments// J. Phys. Cond. Matter, 2004, 16(14), S973- S982.

9. Errandonea D., Somayazulu M., Hausermann D., Mao H.K. Melting of tantalum at high pressure determined by angle dispersive x-ray diffraction in doble- side laser heated diamond anvil cell// ibid., 2003, 15(45), 7635- 7649.

10. Теплофизические свойства титана и его сплавов. Справочник. /В.Э. Пелецкий, В.Я. Чеховской, Э.А. Бельская и др. М.: Металлургия,1985.-104 с.

11. Теплофизические свойства молибдена и его сплавов.

Справочник. /В.Э. Пелецкий, В.Я. Чеховской, Л.Н. Латыев и др.- М.: Металлургия, 1990.-302 с.

12. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание. Том 4, кн.1 /Л.В. Гурвич, И.В. Вейц, В.А. Медведев и др.- М.: Наука, 1982.- 621 с.

13. Станкус С.В. Плотность ванадия и хрома при высоких температурах// ТВТ, 1993, 31(4), 565- 568.

14. Lin R., Frohberg M.G. Enthalpy measurement of solid and liquid chromium by levitation calorimetry// High Temparatures-High Pressures,  1988, 20, 539-544.

15. Станкус С.В. Изменение плотности элементов при плавлении. Общие закономерности. Препринт ИТФ 257-91.- Новосибирск, 1991.

16. Лякишев Н.П., Гасин М. Металлургия хрома.- М.: “ЭЛИЗ”, 1999.

17. Макеев В.В., Попель П.С. Плотность и температурные коэффициенты расширения никеля, хрома и скандия в твердом и жидком состоянии// ТВТ, 1990,  28(4), 704- 707.

Ноябрь 2005 г.

Владимир Юрьевич, уточняю ссылку (12):

HTHP, 1988, 20, 539-544.

С уважением, Л.Р. Фокин.

PS: обратите, пожалуйста, внимание на приглашение M. Huber-

стоит обсудить.